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	GLASS EPOXY POST
	
	
	

	
	
	
	

	PROPERTIES
	STANDARD
	MEAN VALUE
	UNIT

	
	
	
	

	1) Specific Gravity
	UNI 7092
	2,03 +/-0,05
	g/cm3

	2) Diameter
	
	
	mm

	3) Water absorption
	ISO 62
	< 0,01
	%

	4) Glass content by weight
	
	72 +/- 3
	%

	5) Epoxy resin
	
	23 + /- 2
	%

	
	
	
	

	6 ) Salt of baryum
	
	4 / 5 
	%

	UL 94
	UL 94
	
	V 0 V 1

	HLT 15
	UNIPLAST 228
	
	0:100

	
	
	
	

	7 ) TENSILE
	ASTM 3916
	
	

	a) modulus of elasticity
	
	54 +/ -1
	Gpa

	b) tensile strength
	
	1900 + / - 100
	Mpa

	c) elongation
	
	3 +/ - 3,5
	%

	
	
	
	

	8) FLEXURAL
	
	
	

	a) modulus of elasticity
	EN 63 ( L = 40 x Diam. mm)
	
	Gpa

	b)flexural strength
	ASTM D 
	1400
	Mpa

	c) deflection
	
	
	Mm

	
	
	
	

	9)COMPRESSIVE
	ASTM  D 695
	
	

	a) modulus of elasticity
	
	
	Mpa

	b) compressive strength
	
	360
	MPa

	C) resilience
	
	300
	KJ / m2
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