BIOLOREN SAS

CARBON POST DATA SHEET

	PROPERTIES
	STANDARD
	MEAN VALUE
	UNIT

	
	
	
	

	1) Specific Gravity
	UNI 7092
	1,58 +/-0,05
	g/cm3

	2) Diameter
	
	
	mm

	3) Water absorption
	ISO 62
	< 0,01
	%

	4) Carbon content by weight
	
	72 +/- 3
	%

	5) Epoxy resin
	
	23 + / -2
	%

	6 ) Salt of baryum
	
	4 / 5
	%

	UL 94
	UL 94
	
	V 0 V 1

	HLT 15
	UNIPLAST 228
	
	0:100

	
	
	
	

	7 ) TENSILE
	ASTM 3916
	
	

	a) modulus of elasticity 0°
	
	150 +/ -5
	Gpa

	b) tensile strength
	
	2000 + / - 200
	Mpa

	c) elongation
	
	1,3 +/ - 0,2
	%

	
	
	
	

	8) FLEXURAL
	
	
	

	a) modulus of elasticity 0°

b) modulus of elasticity 90°
	EN 63 ( L = 40 x Diam. mm)
	135+/-3

8.4
	Gpa

Gpa

	c)   flexural strength 0°
	ASTM D 
	1.880
	Mpa

	d)   deflection
	
	
	Mm

	
	
	
	

	9) COMPRESSIVE
	ASTM  D 695
	
	

	a) modulus of elasticity
	
	
	Mpa

	b) compressive strength
	
	440
	MPa

	c) resilience
	
	100
	KJ / m2
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